中 华 人 民 共 和 国

国家卫生和计划生育委员会 发布

中华人民共和国卫生部   发布

201x-xx-xx实施

201x-xx-xx发布

中华人民共和国卫生部   发布

2010-06-01实施

2010-××-××发布

食品安全国家标准

食品添加剂 聚氧丙烯氧化乙烯甘油醚

（征求意见稿）

食品安全国家标准

食品添加剂 聚氧丙烯氧化乙烯甘油醚

范围

- 本标准适用于以环氧乙烷、环氧丙烷、丙三醇为原料，经聚合、中和、精制而成的食品添加剂聚氧丙烯氧化乙烯甘油醚。

结构式

k1, k2, k3：环氧乙烷聚合度，k1+k2+k3＞10；

n1, n2, n3：环氧丙烷聚合度，n1+n2+n3＞3。

技术要求

感官要求

- 感官要求应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 无色或微黄色 | 取适量试样置于清洁、干燥的比色管中，在自然光线下，观察其色泽和状态 |
| 状态 | 透明液体 |  |

理化指标

- 理化指标应符合表2的规定。

- 表2 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 水分，w/% ≤ | 0.5 | GB 5009.3卡尔·费休法 |
| 羟值（以KOH计），mg/g ≤ | 168 | GB/T 7383邻苯二甲酸酐法 |
| 环氧乙烷，mg/kg ≤ | 5 | 附录A中A.3 |
| 环氧丙烷，mg/kg ≤ | 5 | 附录A中A.3 |

检验方法

  - 一般规定

- 本标准所用试剂和水在未注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682规定的三级水。试验中所用标准溶液、杂质测定用标准溶液、制剂和制品在未注明其他要求时，均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 鉴别试验

- 取适量试样，按照GB/T 6040测定红外吸收光谱，应在2870 cm-1（±10 cm-1）及1110 cm-1（±10 cm-1）波数处显示吸收峰。

  - 环氧乙烷及环氧丙烷的测定

    - 方法提要

- 试样用N-甲基-2-吡咯烷酮（NMP）按1:10比例稀释，缓和试样对氧化物响应因子的基体效应。将一部分稀释液顶空注射到气相色谱仪里，分离氧化物，采用火焰离子化检测器进行检测。以溶解在NMP中的环氧乙烷（EO）或环氧丙烷（PO）为标准物确定响应因子，根据峰面积采用外标法定量。

    - 试剂和材料

      - 干冰。

      - N-甲基-2-吡咯烷酮（NMP）。

      - 环氧乙烷（EO）标准品：纯度≥99%。

      - 环氧丙烷（PO）标准品：纯度≥99%。

    - 仪器和设备

气相色谱仪：配备火焰离子化检测器，或其他等效的检测器和顶空进样器。

    - 参考色谱条件

色谱柱：石英毛细管柱（Φ 0.32 mm×60 m），涂层为14%氰丙基苯基-二甲基聚硅氧烷，厚度为1.5 μm，或同等性能的色谱柱。

柱温：35 ℃下保持12 min，以5 ℃/min升温至105 ℃，再以35 ℃/min升温至240 ℃，保持10 min。

进样口温度：200℃。

检测器温度：275℃。

检测器载气：氦气。

载气流速：5 mL/min下保持1 min，以40 mL/min降速至2 mL/min，保持39 min。

氢气流速：40 mL/min。

空气流速：450 mL/min。

分流比：6:1。

    - 参考顶空进样条件

定量环规格：3 mL。

顶空瓶压力：107 kPa。

载气压力：207 kPa。

炉温：100℃。

定量环温度：200℃。

传输线温度：200℃。

循环时间：45 min。

进样时间：0.5 min。

定量环平衡时间：0.15 min。

定量环填充时间：0.10 min。

顶空瓶平衡时间：30 min。

顶空瓶加压时间：0.2 min。

    - 分析步骤

      - 环氧乙烷标准储备液的制备

取40 mL玻璃小瓶，去皮重，加入25.0 g 0.5 g N-甲基-2-吡咯烷酮，封盖，称量。使用经干冰冷却的1 mL注射器抽取0.8 mL同样冷却（约5 min）的环氧乙烷标准品。通过刺穿隔片注入40 mL小瓶中，完全混合（混合振摇时不要让混合物触及瓶盖内表面），冷却，称量，计算出加入环氧乙烷标准品的质量。取下40 mL小瓶的瓶盖，加入适量N-甲基-2-吡咯烷酮，使液面距离小瓶顶端约1 cm处，使用另一未刺穿并称量的新瓶盖封盖，回暖至室温，擦拭干瓶外的凝结水，得到环氧乙烷标准储备液。对封盖的40 mL小瓶和弃用的瓶盖进行称量，计算出加入N-甲基-2-吡咯烷酮的质量。

      - 环氧丙烷标准储备液的制备

取40 mL玻璃小瓶，去皮重，加入25.0 g 0.5 g N-甲基-2-吡咯烷酮，封盖，称量。使用经干冰冷却的1 mL注射器抽取0.8 mL环氧丙烷标准品，通过刺穿隔片注入40 mL小瓶中，完全混合（混合振摇时不要让混合物触及瓶盖内表面），冷却，称量，计算出加入环氧丙烷标准品的质量。取下40 mL小瓶的瓶盖，加入适量N-甲基-2-吡咯烷酮，使液面距离小瓶顶端约1 cm处，使用另一未刺穿并称量的新瓶盖封盖，回暖至室温，擦拭干瓶外的凝结水，得到环氧丙烷标准储备液。对封盖的40 mL小瓶和弃用的瓶盖进行称量，计算出加入N-甲基-2-吡咯烷酮的质量。

      - 环氧乙烷或环氧丙烷标准溶液的制备

取40 mL玻璃小瓶，去皮重，加入25.0 g  0.5 g N-甲基-2-吡咯烷酮，封盖，称量。使用经干冰冷却的1 mL注射器抽取0.1 mL同样冷却的环氧乙烷或环氧丙烷标准储备液加入，冷却，称重，计算出加入环氧乙烷或环氧丙烷标准储备液的质量。取下瓶盖，加入适量N-甲基-2-吡咯烷酮，使液面距离小瓶顶端约1 cm处，使用另一未刺穿并称量的新瓶盖封盖，回暖至室温，擦拭干瓶外的凝结水，得到环氧乙烷或环氧丙烷标准溶液。对封盖的小瓶和弃用的瓶盖进行称量，计算出加入N-甲基-2-吡咯烷酮的质量。

      - 顶空瓶中校正标准液的制备

- 取20 mL顶空瓶，注入0.9 mL N-甲基-2-吡咯烷酮，封盖，去皮重。使用经干冰冷却的1 mL注射器抽取0.1 mL同样冷却的环氧乙烷或环氧丙烷标准溶液加入，得到顶空瓶中校正标准液，称量，计算出校正标准液的质量。重复以上步骤四次，共制得5份校正标准液。

      - 试样液的制备

取20 mL顶空瓶，注入0.9 mL N-甲基-2-吡咯烷酮，封盖，去皮重。使用经干冰冷却的1 mL注射器抽取0.1 mL试样加入，得到试样液，称量，计算出加入试样的质量。

      - 测定

- 将5份校正标准液和试样液放入顶空进样盘中，在A.3.4和A.3.5参考操作条件下，对每个顶空瓶进行色谱分析。环氧乙烷的相对保留时间约为6.4 min，环氧丙烷的相对保留时间约为9.2 min。

    - 结果计算

      - 校正系数

校正系数Rf按式（A.1）计算：

…………………………（A.1）

式中：

m0——环氧乙烷或环氧丙烷标准品的质量，单位为克（g）；

m1——标准溶液中加入标准储备液的质量，单位为克（g）；

m2——标准储备液中加入N-甲基-2-吡咯烷酮的质量，单位为克（g）；

m3——标准溶液中加入N-甲基-2-吡咯烷酮的质量，单位为克（g）；

ms——校正标准液的质量，单位为克（g）；

As——校正标准液中环氧乙烷或环氧丙烷标准品的峰面积。

A 3.7.2 环氧乙烷或环氧丙烷

环氧乙烷或环氧丙烷的含量wi以毫克每千克（mg/kg）计，按式（A.2）计算：

…………………………（A.2）

式中：

Rf——校正系数；

Ai——试样液中环氧乙烷或环氧丙烷的峰面积；

mi——试样的质量，单位为克（g）；

106——质量换算系数。

试验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得环氧乙烷的两次独立测定结果的绝对差值不大于算术平均值的12.1 %，在重复性条件下获得环氧丙烷的两次独立测定结果的绝对差值不大于算术平均值的7.3 %。